HOLZ-ALUMINIUM FENSTER KONSTRUKTION

batimet TA35 FVNG RA

Formale Anforderungen an die Konstruktionen

Holz-Aluminium Fenster und Holz-Metall-Verbundfenster im Sinne dieser Ausschreibung sind Konstruktionen, die auf der Außenseite durch Metallprofile abgedeckt sind. Sie haben einen materialgerechten Verbund von Holz und Metall. Die raumseitig angeordneten Profile bestehen aus  lamelliertem Holz. Die Holzprofile nehmen die Kräfte aus horizontalen Verkehrslasten, Windlasten, Füllungen, Beschlägen usw. auf und leiten diese in den Baukörper ab. Die Metallprofile verhindern eine direkte Bewitterung des Holzes. Die Befestigung des Aluminiumrahmens auf dem Holzrahmen erfolgt über demontierbare Dreh- und Drehkliphalter aus hochwertigen und temperaturbeständigen Kunststoffen. Somit ist eine spannungsfreie Ausdehnung der unterschiedlichen Materialien gewährleistet. Die Metallprofile sind mit einem durchgängigen Belüftungs- und Entwässerungssystem ausgebildet.

Holzkonstruktion

Die Holzkonstruktion wird gemäß den Anforderungen der DIN 68121 ausgeführt. Die Flügel sind mit angefräster Glasleiste, Festverglasungen mit verschraubter Glasleiste vorzusehen. Der Isolierglas-Randverbund wird zweiseitig im Holzfalz aufgenommen. Einnutungen in die Holzprofile zur Aufnahme der Aluminiumprofile sind unzulässig.

Aluminium-Rahmen

Rahmenprofil und Flügelprofil bilden eine flächenversetzte Ebene. Zwischen Glas und Flügelprofil besteht ein Versatz von 18 mm Tiefe. Die Ansichtsbreite des sichtbaren Flügelprofils beträgt 35 mm und verläuft gerade, senkrecht zur Glasebene. Bei bestimmten statischen Anforderungen kann das Flügelprofil breiter ausgeführt werden. Die Entwässerung des Falzbereiches erfolgt durch verdeckte Stanzungen im unteren Profilquerstück des Rahmens. Optional kann eine sichtbare Entwässerung mit Abdeckkappe ausgeführt werden.

Die Eckverbindungen der Aluminium-Rahmen werden in geschweißter Form ausgeführt.

Integrierte Glasabsturzsicherung unsichtbar befestigt im Aluminium-Rahmen

Die Integration der Glasscheibe in den Alurahmen erfolgt durch eine Systemfräsung. Die Glasabsturzsicherung wird durch ein spezielles, vollverdecktes Halteprofilsystem befestigt. Die Ausführung erfolgt nach den Regelungen der DIN 18008-4 für absturzsichere Verglasungen. Die Glasscheibe ist in allen Breiten immer als VSG Scheibe aus 2 x ESG mit je 6 mm aufgebaut. Den oberen Abschluss bildet ein filigranes System-Kantenschutzprofil aus Aluminium.

Dichtungen

Der Blendrahmen wird mit einer umlaufenden, werkseitig als Rahmen konfektionierten Dichtung aus hochwertigem TPE oder EPDM zwischen Holz-Rahmen und Holz-Flügel ausgeführt. Bei großer Schlagregenbeanspruchung kann zusätzlich eine Dichtung zwischen Alu-Rahmen und Alu-Flügel unten montiert werden.

Die Verglasung erfolgt außenseitig mit einer umlaufenden APTK oder EPDM Verglasungsdichtung. Keildichtungen werden als äußere Verglasungsdichtung bei speziellen Festverglasungen eingesetzt. Innenseitig wird eine Trockenverglasung mit APTK oder EPDM Dichtungen in abgestuften Dichtungsdicken eingesetzt. Das System kann außen- wie innenseitig als Nassverglasung ausgeführt werden.

Oberflächenbeschichtung Aluminium

Die Beschichtung wird nach den gültigen Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium der GSB-International GSB AL 631, bzw. den QUALICOAT-Vorschriften ausgeführt. Zur Ausführung kommt ein RAL oder DB Farbton nach Wahl des AG. Bei Eloxal Oberflächen werden die Eckverbindungen der Aluminiumrahmen mechanisch ausgeführt.

Oberflächenbeschichtung Holz

Die Oberflächenbehandlung der Holzteile richtet sich nach der verwendeten Holzart, dem gewählten Beschichtungssystem und der zu erwartenden Beanspruchung der Oberfläche. Sind keine Trockenschichtdicken vorgegeben sind nach dem deutschen Regelwerk folgende Mindest-Trockenschichtdicken erforderlich:

> 30 µm auf nicht zugänglichen Flächen und an grundierten Fenstern

> 50 µm im Baukörperanschlussbereich

> 80 µm bei lasierender Beschichtung

>100 µm bei deckender Beschichtung

Dies Gilt auch für alle Flächen unter Metallprofilen und Blechen, die konstruktionsbedingt nicht als wasserführende Ebene ausgeführt sind. Auf allen anderen Flächen ist die volle Schichtdicke der Endbehandlung erforderlich. Die Eignung anderer Beschichtungssysteme und Schichtdicken, die auf die verringerte Klimabeanspruchung von Holz-Metall-Fenstern abgestimmt sind, ist nachzuweisen.

Anforderungen an die Konstruktion

Folgende Eigenschaften und Klassifizierungen werden entsprechend der Produktnorm für Fenster DIN EN 14351-1 erfüllt:

Profilsystem: batimet TA35 FVNG RA

Holzarten lamelliert: (bitte wählen) Fichte/ Kiefer/ Eiche/ Hemlock/ Douglasie

DIN EN 12207 Luftdurchlässigkeit Klasse 4

DIN EN 12208 Schlagregendichtheit Klasse E900

DIN EN 12210 Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C4

Flügelbreite: 280 – 1.600mm

Flügelhöhe: 280 – 3.000mm

Flügelgewicht: bis 200 kg als Dreh-Kipp, bis 300 kg als reiner Drehflügel

DIN 18008-4 Absturzsicherung nach TRAV Kategorie A

Anforderungen durch den Auftraggeber

DIN EN ISO 10077-2 Wärmedämmwert: 	Uw _____ W/m²K

DIN EN ISO 140-3 Schallschutz: 		Rw _____ dB

DIN EN 1627 Einbruchhemmung: 		RC_____